ICS

2

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/ T3210—

代替DB65/T3210-2011

清洁生产标准  半焦行业

Clearner production standard-semicoke

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语及定义	1

4　要求	2

5　数据采集与计算方法	5

6　标准的实施	7

前  言

本标准依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》和《中华人民共和国环境保护法》等制定。本标准按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2009）编写。

本标准是对《清洁生产标准 半焦行业》（DB65/T3210-2011）的第一次修订，主要修改内容如下：

——修订了规范性引用文件

——对指标进行了优化完善

本标准由新疆维吾尔自治区生态环境厅组织修订。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心。

本标准主要起草人：董亚明，蔡炜，王维，白雁斌，阿依古丽·库尔班，张涛，杨跃辉，孙红叶，李爱英，王长胜，谢辉，王海燕

本标准由新疆维吾尔自治区生态环境厅解释。

清洁生产标准  半焦行业

- 范围

本标准规定了半焦行业清洁生产的要求及数据采集与计算方法等。

本标准适用于新疆（包括兵团）半焦行业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断，以及清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价、排污许可证管理等环境管理制度。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB21342-2008     焦炭单位产品能源消耗限额

GB/T25212-2010   兰炭产品品种及等级划分

GB 16171-2012    炼焦化学工业污染物排放标准

HJ 2022-2012     焦化废水治理工程技术规范

HJ 2306-2018     《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》

- 术语及定义

本标准采用下列术语及定义。

  - 中低温煤干馏

指在750℃以下，隔绝空气(或在非氧化气氛)条件下将煤进行加热发生的一系列物理变化和化学反应的复杂过程，最终得到半焦（又称兰炭）、煤焦油和煤气等产品。

  - 半焦、熄焦与筛焦

半焦为煤中低温干馏最终得到的固体产品，又称兰炭，其熄灭过程称为熄焦，筛分过程称为筛焦。

  - 清洁生产

指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备，改善管理，综合利用等设施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

- 要求

  - 指标分级

本标准将半焦生产过程清洁生产水平划分为三级技术指标。

一级：国内清洁生产领先水平

二级：国内清洁生产先进水平

三级：国内清洁生产基本水平

  - 指标要求

半焦清洁生产标准的指标要求见表1至表5。

- 半焦生产工艺与装备指标

| 指 标 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备煤工艺与装备 | 原煤贮存 | 筒仓或全封闭的储煤场 |  | 封闭煤库 |
|  | 装煤 | 双室双闸给料技术 | 密闭装煤，微负压操作 |  |
|  | 原煤输送、筛分 | 机械输送、密闭输煤通廊。破碎、筛煤室封闭，配自然通风和除尘设施，PLC控制 | 机械输送、密闭输煤通廊。破碎、筛煤室封闭，配自然通风和除尘设施。 |  |
|  | 煤沫储存方式 | 筒仓或全封闭储存 |  | 封闭储存 |
| 干馏工艺与装备 | 半焦生产规模, 万t/a | ≥100 |  |  |
|  | 单台直立炭化炉生产能力 万t/a | ≥15 |  | ≥10 |
|  | 加煤系统控制 | 自动连续加煤、微负压操作 |  |  |
|  | 加热系统控制 | 总管煤气压力、流量调节采用自动控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶荒煤气采用自控监测 | 总管煤气压力、流量调节采用手动仪表控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶荒煤气采用仪表监测 |  |
|  | 荒煤气放散 | 煤气事故放散设有自动点火装置 |  |  |
|  | 熄焦 | 干法密闭熄焦、连续出焦 | 半干法密闭熄焦、连续出焦 | 湿法熄焦、水封连续出焦 |
|  | 半焦筛分、转运 | 配备除尘设施，出口达标排放，半焦密闭储存 | 配备除尘设施，出口达标排放，半焦末密闭储存 |  |
| 煤气净化装置 | 工序要求 | 配套建设煤气净化（含脱硫、脱氨）设施 |  |  |
|  | 氨水循环池 焦油分离池 | 配套建设于地面以上，剩余氨水回炉气化，按照设计规范配套建设事故储槽（池） |  |  |
|  | 各工段储槽放散管排出的气体 | 采用压力平衡或排气洗净塔等系统，将废气回收净化 | 采用呼吸阀，减少废气排放 |  |
|  | 煤气净化废水 | 配套建设废水回用密闭熄焦、污水焚烧处理或蒸氨、脱酚、脱氰生化等设施。 |  |  |
| 煤气回收利用装置 |  | 配套建设 |  |  |
| 生产废水处理装置 |  | 建设废水焚烧处理设施，并按照设计规范配套建设事故储槽（池） | 其他有效废水处理装置，并按照设计规范配套建设事故储槽（池） |  |

- 资（源）能源消耗和副产品综合利用指标

| 指 标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工序能耗（kg标煤/t半焦） | ≤160 | ≤180 | ≤200 |
| 吨半焦耗新鲜水量（m3/t） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 煤焦油收率（%） | ≥90 | ≥85 | ≥75 |
| 沫煤的利用率% | 100 | 98 | 95 |
| 炭化炉煤气利用率% | 100 |  | 98 |
| 综合能耗(kgce/t焦） | ≤220（内热） ≤210（外热） | ≤230（内热） ≤220（外热） | ≤240（内热） ≤230（外热） |
| 水循环利用率% | ≥98 |  | ≥96 |
| - 电力折标系数为0.1229kgce/kwh。 |  |  |  |

- 产品指标

| 指 标 |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 半 焦 |  | 挥发分V1 灰分A1-A4 硫分S1 固定碳FC1-FC2 | - 挥发分V2 - 灰分A5-A8 - 硫分S1-S3 - 固定碳FC3-FC4 | - 挥发分V3 - 灰分A9-A12 - 硫分S4 - 固定碳FC5 |  |
| 炭化炉煤气 | 用作城市煤气 | H2S≤20mg/m3，NH3≤50 mg/m3，萘≤50 mg/m3 （冬） 萘≤100 mg/m3（夏） |  |  |  |
|  | 其它工业燃料 | H2S≤50mg/m3 | H2S≤200mg/m3 |  | H2S≤250mg/m3 |
| 煤焦油 |  | 配套煤焦油化产利用 | 使用合格焦油罐、配脱水、脱渣装置，进行机械化清渣；储存、输送的装置和管道采用防渗漏材质，油库区四周设置围堰,罐车密闭运输。 |  |  |
| - 注：煤焦油利用不满足危险废物豁免条件时，按照危险废物管理。半焦指标引用GB/T25212-2010，炭化炉煤气用作烧石灰、硫化碱等具有明显固硫效果或原料中含硫量较大的工业燃料时，可采用后脱硫技术。 |  |  |  |  |  |

- 废物回收利用指标

| 指 标 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 煤气净化废水、熄焦废水 | 熄焦水达标循环利用，不外排，煤气净化废水达标全部回用不外排。 |  |  |
| 废 渣 | 备煤工段收尘器煤尘 | 全部回收利用或外售 |  |  |
|  | 熄焦、筛焦系统粉尘 | 全部回收利用或外售 |  |  |
|  | 焦油渣（含焦油罐渣） | 全部不落地,综合利用 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  | 脱硫废液 | 全部综合利用 | 委托有资质的单位处置 |  |

- 环境管理指标

| 指 标 |  | 一级 | 二级 |  | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方环境标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |
| 组织机构 |  | 设专门环境管理机构和专职管理人员 |  |  |  |
| 环境管理审核 |  | 通过GB/T24001环境管理体系认证。 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全。 | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全、真实。 |  |
| 生产过程管理 | 原料用量及质量 | 规定严格的检验、计量控制措施 |  |  |  |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制 度,并严格执行 | 对主要设备有具体的管理制度,并严格执行 |  | 对主要设备有基本的管理制度 |
|  | 生产工艺用水、电、汽、煤气管理 | 所有环节安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核制 | 对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核制 |  | 对主要环节安装计量仪表进行计量 |
|  | 环保设施管理 | 运行数据记录完整并建立环保档案 | 运行数据记录基本完整并建立环保档案 |  | 一年以上运行数据记录 |
|  | 污染源监测系统 | 根据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）制定监测方案，对污染物排放状况和污染防治设施运行情况开展监测和监控，保存原始记录，建立废气废水排放量、固体废物产生量和处理（处置）量等台账。 |  |  |  |
|  | 事故、非正常生产状况应急 | 按规定建立环境应急管理组织体系，开展环境风险评估，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，加强应急救援队伍建设及物资储备， 严格落实各项环境风险防控措施， 定期排查治理环境安全隐患。 |  |  |  |
| 相关方环境管理 |  | 对原材料供应方，生产协作方、相关服务方提出环境管理要求 |  |  |  |
|  |  | 严格落实危险废物转移联单，存档备查 |  |  |  |

- 数据采集与计算方法

  - 数据采集

本标准的各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

  - 计算方法

企业的原材料、新鲜水及能源使用量、产品产量、工序能耗、焦炉煤气利用率、吨焦耗热量等均以法定月报或者年报为准。各项指标的计算方法：

    - 能源转换差

ECD=Cm-Cj-Cjy-Cg-Cs-Cf-Ch	(1)

式中：

ECD ——能源转换差；

Cm  ——原料煤（干）折标煤；

Cj   ——半焦（干）折标煤；

Cjy   ——焦油（无水）折标煤；

Cg    ——煤气（外供）折标煤；

Cs    ——硫磺折标煤；

Cf    ——粉煤（干）折标煤；

Ch    ——化产折标煤。

    - 总耗能源

E=ECD+Cw+Cp	(2)

式中：

E   ——总耗能源；

ECD ——能源转换差；

Cw  ——新鲜水消耗折标煤；

Cp  ——电力消耗折标煤。

    - 炭化工序能耗

Ec=E/Ej	(3)

式中：

Ec——炭化工序能耗；

E——总耗能源；

Ej——半焦产能（t）。

    - 煤气利用率

Rg=Gu/Gt ×100%	(4)

式中：

Rg——煤气利用率（%）；

Gu——煤气利用量；

Gt——煤气总量。

    - 吨半焦耗新鲜水量

Wh= Wn/Mj ×100%	(5)

式中：

Wh——吨半焦耗新鲜水量（m3 /t）；

Wn——新鲜水量（m3/h）；

Mj——半焦量（t/h）。

    - 水的循环使用率

Rw=(Wc+Ws)/Wt ×100%	(6)

式中：

Rw——水的循环使用率（%）；

Wc——冷却循环水量；

Ws——二次回用水量；

Wt——总用水量。

- 标准的监督实施

本标准由新疆维吾尔自治区地方各级人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

_________________________________